CONTRAPISOS Y PISOS

CONTRAPISOS

Definición y Función

Se llaman contrapisos a la construcción que se ejecuta debajo de un piso para conseguir alguno de los siguientes objetivos:

- Soporte estructural del piso cuando se ejecuta sobre terreno natural

- Aislación acústica y térmica

- Alojamiento y  protección de canalizaciones eléctricas, desagües, calefacción, etc.

- Capa de nivelación y ajuste de alturas luego de ejecutar estructura.

Construcci6n de un contrapiso

- Sobre la tierra bien emparejada y apisonada se colocan tirantes paralelos, o guías, debidamente nivelados y asegurados con estacas para que no se muevan durante el trabajo; el nivel superior de estas guías debe ser perfectamente horizontal y coincidente con el nivel del futuro contrapiso.

- Se tiende el relleno entre las guías apisonándolo enérgicamente, y apoyando una regla sobre éstas se forma la superficie superior, plana, del contrapiso.

- Se quitan las guías.

- Las canaletas resultantes se rellenan con el mismo material y queda terminado el contrapiso.

- Se ejecuta el piso, que en el caso de la figura es un tendido de cemento alisado.

- Obra o terreno natural.

- Guías (generalmente son tirantes de madera)

- Material de relleno (8 a 12cm)

- Terminación de cemento alisado.

Materiales usuales para ejecución de contrapisos

Hormigón		De hormigón pobre

De hormigón alivianado con agregado de poliestireno expandido

De hormigón alivianado con agregado grueso de escoria de alto horno

Alivianados		De hormigón alivianado con agregado grueso de arcilla expandida

De hormigón alivianado con agregado grueso de granulado volcánico

De mortero de densidad controlada

###### CONTRAPISOS DE HORMIGON POBRE

Es el más usual de los materiales utilizados ya que utiliza como agregado grueso cascotes de ladrillos cerámicos provenientes de las demoliciones de la misma obra. Generalmente se utiliza como ligante cal hidráulica o cemento de albañilería, ya que los contrapisos tienen poca exigencia estructural

Dosificaciones más comunes para obtener1 m3 de hormigón

105 kg. de cemento de albañilería,		0.45 m3 de arena,	0.90 m3 de cascote de ladrillos

35 kg. de cemento	55 kg. de cal		0.43 m3 de arena,	0.88 m3 de cascote de ladrillos

###### CONTRAPISO DE HORMIGON LIVIANO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

Este tipo de hormigón liviano, esta conformado por perlas preexpandidas de poliestireno expandido de granulometría definida, de forma esféricas y densidad controlada, tratadas con un aditivo superficial para permitir una mezcla perfecta con cemento y agua, sin flotabilidad y logrando una distribución homogénea.

Características técnicas.

- Liviano: Pesa entre 200 kg/m3 y 350 kg/m3. Es 12 veces más liviano que un hormigón estructural y 9 veces más liviano que un hormigón pobre

- Resistente a la compresión: Soporta cargas hasta 20 kg/cm2

- Aislante térmico: Es de alta capacidad aislante ( 0.052kcal / mh C)

- Aislante acústico: Aísla hasta 15 decibeles en 5cm de espesor

Modo de preparación

Incorporar los materiales en el siguiente orden

- Agua: Potable, sin impurezas ni sólidos en suspensión

- Cemento: Mezclar 40 seg. hasta que el cemento este totalmente integrado al agua, sin grumos

- Poliestireno: Incorporar con la mezcladora en posición horizontal hasta lograr una mezcla homogénea

El tiempo total de la operación es aproximadamente 5 minutos. Notar que no se utiliza arena.

Dosificación para una bolsa de 170lts de poliestireno expandido con lo que se obtiene 0.2 m3 de mezcla.

###### PISOS

Se entiende por piso al revestimiento superficial de un solado para conseguir los siguiente objetivos:

- Estética y confort en edificios habitacionales

- Resistencia al desgaste e impacto del transito de personas y vehículos

- Resistencias al ataque de productos químicos derramados en industrias

Clasificación de pisos de acuerdo a su forma constructiva:

Carpetas de cemento s/ contrapiso

Para ejecutar sobre terreno natural		Pavimentos articulados de hormigón, adoquines

Pavimentos de hormigón con o sin endurecedor superficial

Carpetas asfálticas

Cerámicos aplicados

Para asentar con mortero			Mosaicos

Mármoles y granitos

Lajas y losetas

Carpetas con endurecedor superficial

Para fundir en obra				De mármol reconstituido

Pisos industriales

Baldosas de goma

Para pegar sobre carpeta			Revestimientos plástico

Entablonados

De madera	Parkets

Entarugados

Alfombras

Pisos técnicos

Pisos sobreelevados				De madera

Pisos flotantes

Rejillas industriales

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL PISO

Zócalo

Es el encuentro entre el paramento de un muro y el piso. Su cuya finalidad es

- Disimular la imperfección de una junta difícil de ejecutar.

- Proteger la parte inferior de las paredes contra los golpes de los utensilios de limpieza, muebles, etc.

Lo más usado es un zócalo del mismo material del piso, o similar; en los grabados descriptivos de los pisos hemos incluido también los zócalos y a ellos nos remitimos.

Solia

Es el encuentro entre dos pisos de materiales diferentes o que siendo del mismo material fueran de colores distintos o diferentes dibujos. La solia se encuentra al mismo nivel  que el piso

La solia puede ser de un material completamente diferente al de los solados que une. Muchas solias se encuentran ubicadas en correspondencia con las puertas, en cuyos casos se las suele llamar entrepuertas. Generalmente tienen 2cm de espesor.

Umbral

El paso de un nivel hacia otro se resuelve con el umbral, que en nada se diferencia de los peldaños de una escalera. A diferencia de la solia, el umbral requiere una mayor resistencia, por estar más expuesto y una mayor importancia, por ser más visible, mostrando uno de sus frentes (contraescalón y nariz). Los umbrales son generalmente de 4 cm.

Cordón

El encuentro de un solado con la tierra se resuelve por medio de un cordón. También es cordón el borde de un pavimento que requiera ser protegido contra el golpe de las ruedas de los vehículos.

###### CARPETAS DE CEMENTO SOBRE CONTRAPISO

Esta compuesto de un contrapiso de 8 o 12cm de espesor, realizado con hormigón de cascotes u hormigones livianos, y sobre este se ejecuta una carpeta de cemento 1:3 (cemento, arena) de unos 2 o 3cm de espesor. Este piso puede tener terminación fratazado, o bien con terminación antideslizante mediante rodillo, pasado antes del endurecimiento.

Pisos de cemento

Se establece el contrapiso sobre el terreno bien apisonado y de un espesor que variará según las cargas que deba soportar.

El hormigón del contrapeso, que puede estar constituido por 1 de cal., 1/2 de cemento, 4 de arena y 4 de piedras,. será algo seco y se apisonará perfectamente, cubriéndolo antes que fragüe, con una capa de mortero compuesto por 1 de cemento y 2 o 3 de arena.

La mezcla de cemento se amasará con la cantidad mínima de agua, y una vez extendida sobre el contrapiso, se la alisará y comprimirá ligeramente hasta que el agua comience a afluir a la superficie; luego de esta operación, y cuando tenga la consistencia necesaria, se le pasará el rodillo metálico.

Después de unas 6 horas de colocado el manto de concreto, se lo regara abundantemente y se cubrirá con una capa de arena que será regada, para que conserve la humedad durante algunos días.

Llaneado mecánico

###### PAVIMENTOS ARTICULADOS DE ADOQUINES, SIMIL ADOQUINES Y BLOQUES DE HORMIGON

Esta compuesto por piedras de forma regular, bloques de hormigón premoldeados o madera, colocadas sobre una base de arena directamente sobre el suelo o sobre un contrapiso resistente.

Adoquinado

Esta constituido por piedras, generalmente graníticas, de forma regular, colocadas sobre base de arena que uniforma las cargas y la altura del pavimento o directamente contra el suelo sobre contrapiso.

Resulta indestructible y barato, debido a ello fue es el más comúnmente usado en las ciudades.

Granitullo Este pavimento se construye con adoquines de tamaño pequeño, colocados como los anteriores, y en forma de abanico. Las juntas, pueden tomarse con asfalto.

Pavimento articulado de bloques de hormigón

Presenta similares características a los adoquinados solo que se reemplazan las piedras por bloques premoldeados de hormigón con diferentes formas y mecanismos de encastre.

Pavimento de madera

Esta constituido por pequeños cubos de madera llamados tarugos, se hace el entarugado disponiendo la madera con las fibras verticales a fin de evitar la compresión por el peso de los vehículos.

Los tarugos son de madera dura, generalmente de algarrobo; se los corta a una altura uniforme, de manera de obtener una superficie lisa, y se colocan sobre un contrapiso de 15 cm de espesor, alisado con un revoque de hormigón.

Entre tarugo y tarugo, se deja una junta, que se obtiene poniendo entre ellos listones de 5 mm de grueso; el espacio hueco, se llena con un preparado de mortero líquido o asfalto. Como relleno, el mortero tiene el inconveniente de que si es rico en cemento se endurece y no permite la dilatación de los tarugos, los cuales se rajan, permitiendo entonces la penetración de agua y el levantamiento del pavimento.

El rellenar las juntas tiene por objeto asimismo evitar filtraciones sobre la capa de revoque y la madera, ya que ésta, sometida a alternativas de humedad, se pudriría rápidamente, con lo cual se formarían pequeños baches que dificultarían el tránsito de los rodados.

El entarugado puede hacerse también del siguiente modo: sobre una capa de arena enrasada, se coloca un piso de tablas; después se disponen los tarugos, previamente alquitranados, por inmersión, hasta más o menos la mitad de su altura, separándolos entre sí por un listón, asimismo alquitranado, y por medio de un clavo que los mantiene a 5 mm aproximadamente uno del otro, pudiendo hincharse sin que se eleven. Luego se echa arena y alquitrán a todo el conjunto.

###### PAVIMENTOS DE HORMIGON

El pavimento de hormigón es un piso para transito vehicular que se diseña en función de los siguientes factores:

- Transito :

El volumen y carácter del transito fijan el ancho del pavimento, mientras que el peso y la frecuencia de las cargas de los ejes o de las ruedas de los vehículos determinan el espesor y otras características de diseño

A fin de estudiar la exigencia de diseño de un pavimento se clasifica las calles en 4 grupos

Sistema de transito general	Rutas o arterias de acceso a ciudades, avenidas de circunvalación, etc.

Sistema arterial mayor		Avenidas importantes dentro de las ciudades

Sistema colector			Calles importantes de alto transito

Sistema local				Calles de zonas residenciales de bajo transito

En cada uno de estos sistemas se estudia la demanda de transito con cuadros de frecuencias de repetición de cargas y se extrapolan estas mediciones a valores futuros a lo largo de la vida útil adoptada para el diseño del pavimento.

- Vida útil para el diseño :

Varia entre 30 y 50 años. Generalmente se adopta 40 años

Con los estudios de transito y la adopción de la vida útil del pavimento se determina el numero de ejes que pasaran por el mismo, este dato es fundamental para el calculo de la base y espesor del mismo.

- Diseño geométrico

Ancho de calzada

El ancho de la calzada es la luz libre para la circulación, o sea la distancia entre los bordes interiores de los cordones laterales.

Este ancho varia con el volumen de transito previsto y es siempre un numero entero de trocha o carriles (min=3m  y maz=3.65m)

Cuando se prevea que la calle debe permitir estacionamiento, se debe adicionar entre 2 a 2.6m

De lo expuesto se deducen los siguientes anchos de calzadas mas usados

Calles					Mínimos			Máximos

2 trochas				6.0 m			7.3 m

2 trochas c/ estacionamiento		8.0 m			9.0 m

Perfil transversal de la calzada

El perfil transversal debe permitir drenar el agua de lluvia con rapidez, para lo cual se adoptan algunas de las siguientes secciones.

Parabólicas con cordones cunetas según el siguiente gráfico

Para anchos de calles superiores a los 16m, conviene adoptar un perfil de dos pendientes uniformes de 1.5% que se quiebran en el eje de la calzada y a un metro de los cordones con pendientes del 5%.

Si la pendiente longitudinal de la calle es mayor al 3%, o cuando se disponen sumideros cercanos puede reducirce las pendientes transversales

Cordones integrales

Se construyen en una sola operación con el pavimento y actúan como un refuerzo del mismo

d)	Subrasante necesaria:

Como consecuencia de su rigidez el pavimento de hormigón tiene gran resistencia a flexión y gran capacidad de distribuir cargas, generando que las presiones sobre el suelo sean bajas en relación a otras calzadas. Esto permite que en calles del sistema local  (transito vehicular liviano),  pueda prescindirse de una subrasante resistente , ejecutándose la misma con suelo del lugar.

Para los sistemas de mayor transito y cargas, se requiere subrasantes resistentes y subbases generalmente ejecutadas de suelo cemento, con el fin de prevenir el bombeo de juntas.

El bombeo es el fenómeno que produce la eyección forzada por las juntas y bordes del pavimento, de una suspensión en agua de los suelos finos de la subrasante, debido al paso frecuente de cargas pesadas. La losa sin soporte se agrieta y se desnivela.

Es importante conseguir una uniformidad en la capacidad resistente de la subrasante, a fin de dejar que la losa de hormigón no encuentre zonas débiles o muy rígidas.

- Calidad del hormigón

El hormigón que se utiliza para pavimentos debe cumplir con los siguientes requisitos

- Resistencia al desgaste

- Resistencia a la compresión

- Durabilidad ante los agentes climáticos

Esto se logra controlando las siguientes variables

- Relación agua cemento no mayores a 0.5

- Dosificaciones con no menos de 350kg de cemento por metro cúbico

- Vibrado mediante reglas vibradoras

- Curado controlado mediante rociado superficial con productos antisol

f)	Juntas

Las juntas tienen por fin  mantener las tensiones que soporta el pavimento de hormigón dentro de los limites admisibles, previniendo la formación de fisuras y grietas irregulares. Pueden clasificarse en longitudinales y transversales

Juntas longitudinales

Se instalan para controlar el agrietamiento longitudinal, espaciándose a intervalos de 2.5 a 4.0 m, coincidiendo generalmente con las líneas divisorias de carriles. La profundidad de estas juntas debe ser como mínimo de ¼  del espesor del pavimento.

Llevan generalmente barras de unión de hierro que impiden la separación de sus bordes

Juntas transversales de contracción

Se instalan para controlar el agrietamiento transversal por contracción longitudinal. Si se ubican a distancias adecuadas, puede prescindirse del armado de la losa con malla de acero. Se ubican generalmente entre 4.0 y 6.0 m.

Juntas transversales de expansión

Permiten la expansión del pavimento por dilatación térmica. Si el pavimento se construye en invierno con bajas temperaturas o si los agregados del hormigón son expansivos se colocan estas juntas entre 180 y 240 m.

PLANTA GENERAL

CORTES

DETALLES CONSTRUCTIVOS

###### CARPETAS ASFALTICAS

Los pavimentos de asalto tienen un aspecto exterior más agradable y la ventaja de que amortiguan los ruidos El asfalto a utilizar consiste en una mezcla bien proporcionada de arena y betún, de modo que éste llene por completo los vacíos de la arena.

Sobre el terreno perfectamente apisonado, se extenderá una capa de gravilla que se apisonará también, haciendo después el contrapiso de. hormigón. de unos 10 a 15 cm, en cal hidráulica.

Se alisará este contrapiso con una capa de mortero hidráulico y luego se aplica el asfalto, para esto último es menester que el contrapiso esté bien seco, porque, de lo contrario, la temperatura del asfaltó, líquido, que será superior a 180, evaporará el agua del hormigón, con perjuicio de la capa de asfalto, dando lugar a burbujas.

Es importante que la unión entre las distintas fajas de asfalto resulte perfecta, pues de otro modo se presentarán grietas por las que penetrará el agua con daño para el pavimento. Por esto, la unión entre las fajas o bandas ha de hacerse mientras la primera permanece caliente. Si es posible debe calentarse a lo largo de la unión, al efecto de que se suelden las dos fajas.

###### PISOS PARA ASENTAR CON MORTERO O ADHESIVO

Son pisos ejecutados con placas planas de poco espesor (1 a 2 cm) y alta resistencia a la abrasión que se asientan sobre contrapisos o carpetas mediante mortero o adhesivo cementicio respectivamente. Estas placas denominadas baldosas pueden ser de materiales naturales (como mármol o granitos) o con materiales elaborados (cerámicos, mosaicos, losetas)

Materiales para revestimientos de pisos

Cerámica roja

De cerámicos		Esmaltados

Porcellanato

Calcáreos

Baldosa	Mosaicos		Graníticos

Lajas

Losetas de hormigón

- Baldosa: Es cualquier pieza pequeña y de poco espesor que sirva para revestir pisos.

- Cerámico: Es una baldosa de arcilla cocida de forma de adquirir resistencia.

- Mosaico: Es una baldosa que consta de una base de mortero de cemento y sobre el mismo se ejecuta un recubrimiento Se fabrican en dos tipos, calcáreos y graníticos

  - Calcáreos: En este caso el recubrimiento es de 5 a 7 mm y de material cementicio coloreado

  - Graníticos: El recubrimiento es cemento especial y piedra triturada logrando distintos efectos

- Laja: Es una baldosa de piedra natural sin labra, generalmente irregular.

- Loseta: 	Es una baldosa de hormigón armado premoldeado.

Morteros a utilizar

El mortero podría ser, por ejemplo 1/8:1:3:1 (cemento; cal grasa; arena, preferiblemente gruesa; polvo de ladrillos). La mezcla debe resultar muy trabajable y adherente.

En caso de baldosas cerámicas o de mármoles de poco espesor puede utilizarse adhesivo cementicio en espesor de 3 a 8 mm.

Forma de colocación

El piso para asentar con mortero se caracteriza, entonces, por estar formado por un gran número de piezas, generalmente regulares, aunque no necesariamente, de tamaño adecuado para que puedan ser afirmadas por un solo hombre, a mano. El obrero trabaja de rodillas, tiende primero la mezcla y sobre ella asienta las baldosas, apretándolas y golpeándolas hasta dejarlas niveladas. Para los alineamientos se vale de hilo y reglas, vigilando constantemente con el nivel la horizontalidad de las piezas.

Se observarán las siguientes precauciones:

- No comenzar la ejecución de embaldosados sin tener terminados los trabajos de albañilería, revoques e instalaciones, para evitar roturas, remiendos y manchas

- Limitar el espesor de las juntas al mínimo posible, rellenándolas luego con mortero de cemento o pastina, según convenga al color; por las juntas comienza la destrucción de los embaldosados

- Limpiar el piso inmediatamente de terminado, sacando todo residuo superficial de mortero antes de que endurezca y manche definitivamente.

- Prohibir el paso sobre el piso terminado durante un período de varios días, una semana sería lo conveniente; si necesariamente hubiera que caminar sobre un piso nuevo, colóquense tablones;

- Cuidar muy especialmente la perfecta coincidencia de las baldosas en el plano horizontal; cualquier resalto, aparte de resultar visible y feo, es también motivo de destrucci6n acelerada.

Pulido de mosaicos graníticos

Los mosaicos graníticos pueden ser pulidos en obra para obtener de ellos su máximo rendimiento en belleza y duración. Este material es el de más resistencia y duración de todos los pisos no industriales; es el único que admite pulido, con lo que se consigue emparejar perfectamente la superficie, eliminando todos los resaltos que pudieran resultar de la colocación.

Etapas del pulido

Desempastinado		Se dejará pasar por lo menos quince día de su fabricación. Con el auxilio de pulidoras mecánicos y mediante el uso de abrasivos de finura creciente, se consigue desbastar la superficie. Finalmente se lava con abundante agua

Pulido a piedra fina		Se vuelve a empastinar y con piedras más finas aún se continua puliendo

Pulido a plomo		En las de mayor costo y con materiales más valiosos, la operación continúa luego con granos cada vez más finos, hasta llegar a la lámina de plomo con la que se obtiene el máximo brillo.

PISOS PARA FUNDIR EN OBRA

PISOS DE CEMENTO ALISADO CON ENDURECEDOR SUPERFICIAL

El más sencillo dentro de este tipo, es el cemento alisado, ya descrito. Para su uso como superficie de intenso servicio, el alisado puede completarse en su cara superior con un manto de mortero especial, hecho con una mezcla de cemento p6rtland y granulado metálico no oxidable, por partes iguales. Este granulado metálico debe, estar exento de polvo, es más bien grueso, de forma alargada y dimensión máxima alrededor de los dos milímetros.  El cemento y la viruta se mezclan a razón de 1,5 kg. de cada uno de ellos por cada metro cuadrado de piso, en servicio liviano y hasta 3 kg. de cada elemento para servicios más pesados.

TERRAZO O PISO DE MARMOL RECONSTITUIDO

El material básico para la construcción de estos pisos es una mezcla de cemento pórtland y/o cemento blanco con granulado de mármol y eventual agregado de pigmentos minerales.  La mezcla puede ser hecha en obra o se la compra preparada (esto último es lo recomendable en razón de la mayor uniformidad del colorido).

Un terrazo está formado por dos capas que en las figuras 11.7 se indican como 1 (capa de terminación) y 3 (capa de base).  La forma como esta última se asienta sobre la obra determina los dos tipos fundamentales: con lecho de arena o sin él.  Siempre que sea posible se recomienda el primero, con las máximas garantías contra el agrietamiento (proveniente de vibraciones, contracciones o fisuraciones ajenas al terrazo mismo).

Espesor mínimo necesario para la capa de terminación	15 mm.

Espesor mínimo necesario para la capa de asiento	30 mm.

Espesor mínimo necesario para el lecho de arena		6 mm.

Aumentar el espesor del manto de terminación no reporta ninguna ventaja. En los grabados puede verse el espesor conveniente de la capa de base en cada caso.

Estos pisos son muy sensibles al agrietamiento, por cuyo motivo no pueden ejecutarse en paños de grandes dimensiones.  Con el objeto de controlar las grietas y limitar su aparición, se colocan varillas de latón, transformándose el inconveniente en una posibilidad de infinitos recursos decorativos.  Esta junta es imprescindible (puede ser también de vidrio, papel u otro material, pero existirá siempre).  Se la coloca formando paños no mayores de 70 X 70 cm, pudiendo llegarse hasta 120 X 120 cuando hay colchón de arena.  Su ubicación, aparte de sujetarse a las formas decorativas elegidas, debe hacerse coincidir con aquellos lugares en que sean de temer las grietas; por ejemplo, a lo largo de las viguetas portantes en los casos E y F de la fig. 11.7, en la proximidad de columnas, a lo largo de vigas principales, en el encuentro con z6calos, etc.

Las tiras divisorias tienen 31 mm de alto, de los que aproximadamente la mitad se entierran en la capa de base, debiendo sobresalir sobre ésta una altura igual a la del terrazo.  Cualquiera que sea el dibujo por formar, éste se prepara fuera de su emplazamiento definitivo y se lo emplaza ya armado.

Recomendaciones:

Limpiar perfectamente la superficie de la losa o contrapiso, eliminando todo residuo de mortero, madera, especialmente yeso, etc.

La capa de base va con mortero 1:4 (cemento pórtland y arena gruesa); para espesores mayores de los indicados (fig. 11.7 A y B) resulta mejor un hormigón 1:2:4 (cemento p6rtland, arena gruesa y piedra partida).

Es importantísimo el curado, antes del manto de base como del terrazo, que debe ser mantenidos con humedad (tierra o arpillera humedecida) durante por lo menos 3 días el primero y 6 días el segundo.

Una vez colocada la capa de terminación (5 litros de agua por bolsa de 50 kg.), debe ser rodillado a las pocas horas.  Nunca debe espolvorearse cemento para secar el agua excedente.  El pulido se hace en tres etapas: 1) desbaste con piedra no 24; 2) afinado con piedra no 80 y ulterior empastinado; 3) nuevo afinado con piedra 80 y más fina.