###### PISOS  DE GOMA

Es un revestimiento de baldosas de PVC de 40cm x 40cm y 5mm de espesor que se pegan sobre carpeta de cemento o madera mediante cemento de contacto. Las baldosas pueden presentarse en distintos colores y texturas superficiales.

Características Generales

- Durabilidad: Elevada resistencia a la abrasión, que permite soportar severas condiciones de uso.

- Absorción de sonidos : El material "goma" posibilita atenuar todo tipo de ruidos molestos, creando ambientes confortables.

- Aislante eléctrico: Permite el cumplimiento de normas de seguridad.

- Aislante térmico: Permite crear climas adecuados durante todas las épocas del año.

- Antideslizante: Posibilita su practicidad en lugares como: escaleras, rampas y pasillos.

- Mantenimiento: Su mantenimiento consiste en tratar la superficie con una solución de agua y detergente. Poseen en su estructura una emulsión de ceras microcristalinas que ayudan a repeler la suciedad y que le otorgan a su superficie la característica de autolustre.

- Confortable: Estos pisos son elásticos y flexibles, con cualidades de amortiguación.

Normas básicas para la instalación de pisos de goma

Bases:

Tiene que estar secas, firmes, lisas, planas, limpias. Se realiza una comprobación para ver si realmente están secas: Se coloca 1 baldosa limpia sobre la base, se le agrega un peso encima, se deja 24 horas, y cuando se da vuelta la goma o baldosa y encontramos una mancha de agua, implica que la base todavía no esta seca, por lo tanto no se puede colocar el piso.  La superficie de la base no debe desgranarse, por lo que se recomienda que la carpeta sea 3 de arena - 1 de cemento.

Para determinar el grado de fineza, se raspa un poco la superficie.  Se debe tomar en cuenta que no deben existir irregularidades en la superficie.  La capa niveladora que se colocara después no resuelve el problema de planicidad.  Después de hacer la prueba del grado de fineza, es importante retirar todo el polvo pues este disminuye la capacidad de adherencia.  Si se quiere colocar el piso sobre cerámicas rojas o mosaicos, se debe realizar una limpieza para sacar todo tipo de ceras, con ácido muriático en proporción 1 en 10. Los pisos de goma nunca se pueden colocar sobre cerámicas esmaltadas. Si el piso de base fuese madera, verificar que esta no tenga movimientos.  Si por el contrario, fuesen pisos elásticos, hay que levantarlos y sacar los adhesivos viejos.  Una vez limpia la base y verificando que no haya rajaduras ni roturas, se lijan cualquier tipo de protuberancia con piedra de pulir.

Imprimación:

Primero se debe eliminar todo tipo de polvo barriendo con cepillos de cerda blanda o aspirando.  La imprimación se obtiene de mezclar 1 parte del producto en 10 de agua.  Esto permite sellar las capilaridades y evitar la ascensión de humedad. La mezcla obtenida se tira sobre el piso y con un cepillo se pasa por toda la superficie evitando excesos que demorarían el secado. Para bases poco firmes se hacen dos aplicaciones del producto.  El sobrante se retira con secador de piso de goma y se deja secar de 15' a 20'.

Capa niveladora:

Permite obtener una superficie lisa y firme.  La fábrica provee de dos componentes, 1 líquido y 1 en polvo.  Se usan mezclados por medio de una máquina de perforar a la que le agregan unas paletas.  En un recipiente volcar suficiente cantidad de líquido y parte del polvo, mezclando lentamente y de manera constante para evitar grumos.  Debe tomar una textura cremosa y lisa, si es muy viscosa, se le agrega más líquido.  Luego se deja reposar 10', y se ve que la mezcla se espesa, por lo que hay que agregarle más líquido.  Si hay que reparar imperfecciones de hasta 1 cm. de espesor, se le debe agregar al mezclado arena previamente humedecida y más líquido.  La arena se agrega de a poco, mientras de mezcla.

Aplicación general de la capa niveladora:

Se vuelca suficiente cantidad como para cubrir 2 m2 por vez.  Esparcir en forma pareja para evitar rebordes.  Se utiliza un secador de piso de goma y se realiza en forma de abanico manteniendo igual presión e inclinación.

Se deja secar y cuando empiece a cambiar de color se fijan las irregularidades con piedra grano fino.  Se puede hacer una segunda aplicación, pero la mezcla debe ser menos espesa 24 horas después, se fija con piedra de grano grueso o máquina de disco.  Luego se barre aspira todo el polvo.  Se determina el centro del local y se marca en escuadra con una de las paredes.

Adhesivo:

Se aplica en ambientes ventilados en los cuales no se pueden fumar. No se adhesivan más baldosas de las que se van a colocar. Un método es colocar todas las baldosas a pegar, al revés y sobre ellas el adhesivo, dejar orear de 15' a 20'.  Luego se adhesiva el piso con espátula dentada, previendo hasta un máximo de 2 M2 dejar orear hasta 60' como máximo.  Otro método para adhesivar es apilar las baldosas una sobre otra, e ir colocando adhesivo del lado del revés, una después de otra.  Se coloca la primer baldosa sobre el piso, respetando una flecha marcada en las esquinas y tomando como guía, la línea ya trazada en el piso.  Con un elemento se presiona y se fija la baldosa por toda su superficie. En el contacto entre dos baldosas se deben asegurar las uniones.  El pegado se refuerza fraccionando con un trapo seco fuertemente toda la superficie colocada.

Colocación pisos en rollos:

Se asigna un orden de colocación.  Se presenta el primer rollo contra la pared, dejándolo 5 cm. levantado sobre la misma y se marca en el piso, el limite longitudinal, y unas marcas transversales en el rollo y en el piso para que no se desplace. Se adhesivan a la vez, rollo y piso dejando en este ultimo 5 cm  más del limite. Orear de 15' a 20', según humedad ambiente.  Se coloca un fleje de acero hasta el solapado con el rollo 2, para evitar que se pegue.  Durante la colocación evitar presionar sobre el fleje, y friccionar toda la superficie con paño seco para mejorar la adherencia.

###### PISOS VINILICOS

Composición

Revestimiento de piso vinílico expandido, con relieve, estabilizado, con revés de espuma.

Presentación

Rollos de 2 m. y 3 m. de ancho.

Ventajas

- Diseño: Presenta una amplia gama de pisos con dibujos modernos, clásicos o neutros.

- Aislación acústica :Los revestimientos de pisos vinílicos decorados aportan la absorción acústica que exigen las normas internacionales más estrictas.

- Resistencia y Durabilidad Ya que se fabrican con materias primas de última generación y con procedimientos tecnológicamente avanzados

- Bajo mantenimiento Las preocupaciones por el mantenimiento diario desaparecen ya que poseen el tratamiento Easy Clean, que protege la superficie del revestimiento, aportando importantes ventajas en el proceso de limpieza.

###### PISOS LINOLEUM

Composición

Su principal componente es el aceite de lino. Este aceite, es mezclado con resinas naturales, harina de madera, harina de corcho, piedra caliza y pigmentos naturales de variados colores, para obtener un pasta flexible.  Una vez elaborada esta mezcla, se vuelca sobre paños de yute, que formarán la base de este revestimiento, logrando entonces, un producto totalmente homogéneo y monocapa.

Presentación

Rollos de 2 m. de ancho y 20 a 30 m. de largo.  Espesor: 2,5 mm.

Ventajas

Entre las características más destacables del revestimiento se pueden mencionar la resistencia a la abrasión, gracias a que es monocapa, linoleum puede mantener intacta la decoración sin señales de desgaste.  Su rendimiento y durabilidad sobrepasa los 20, 30 y 40 años.

Piso vinílico						Piso Linoleum

###### PISOS DE MADERA PEGADOS SOBRE CARPETA

Ventajas de los pisos de madera

- excelente aislante del calor y del sonido

- ofrece grandes posibilidades decorativas

- mantiene su valor a lo largo del tiempo con bajo mantenimiento

Formas de presentación para pisos

- Tabla			(para clavar)

- Hijuela para parket	(para clavar o pegar)

Estacionamiento de la madera

El mayor inconveniente de la madera es su sensibilidad al aumento o disminución de humedad, que le genera movimientos de dilatación o contracción. Este inconveniente se agrava cuando la madera está impedida de moverse libremente, en cuyo caso se producen deformaciones o torceduras. Este efecto disminuye cuando, mediante un proceso natural o artificial de estacionamiento, se ha conseguido dar al material un grado óptimo de humedad propia que le permita intercambiarla con la del ambiente, dentro de ciertos límites de equilibrio y sin realizar mayores movimientos.

Juntas de dilatación

Aun tratándose de un material estacionado, las variaciones de la humedad ambiente pueden generar movimientos. Para prevenirlos el piso se ejecutará con espacio para la dilatación, generalmente contra las paredes, ocultos por el zócalo

PISOS FLOTANTES (ENTABLONADOS)

Características generales

Es un revestimiento de madera laminada con protección a la abrasión y desgaste de melamina decorativa en la cara superior. Se denomina PISO FLOTANTE ya que sólo van apoyados sobre el piso existente o carpeta. No se clavan, no se pegan a la base, ni se atornillan.

Base

Se instala encima del suelo existente, pueden ser parquet, pisos vinílicos, carpeta de cemento, alfombra, baldosas cerámicas, mármol.

Ventajas

- Instalación: Su instalación es fácil y rápida, en el día sin obras ni suciedad; y no necesita ser pulida ni plastificada.

- Mantenimiento: Una vez colocado el piso, el mantenimiento es prácticamente nulo. Es suficiente pasar un trapo limpio humedecido en agua, sin detergentes basados en jabones. No es necesario encerar, ni aplicar sustancias del tipo "brillo sin lustre".  En caso de manchas rebeldes como lustre de zapatos, alquitrán, esmalte, sólo se utiliza acetona.

PARKET PEGADO Y CLAVADO

El contrapiso macizo para pisos de madera es similar a los que se usan bajo pisos de mosaicos. Tiene solamente algunos agregados que dependen de la forma del asiento del piso y de que el piso sea sobre tierra o piso alto.

Si se trata de pegar las hijuelas, el contrapiso debe ser terminado con un alisado plano y firme, y nada más; pero si se trata de clavarlas, el manto de terminación del contrapiso debe tener un espesor adecuado al largo del clavo y, sobre todo, una consistencia adecuada para que éste quede firme y no se salga. Cuando el piso quede directamente apoyado sobre tierra, será necesario intercalar una barrera impermeable para la protección hidráulica de la madera

Consta de las siguientes operaciones:

a)	Contrapiso de relleno y nivelación.

- Aislación hidráulica formada por una carpeta con impermeabilizante. Este manto protegerá lateralmente al parquet, debiendo levantárselo verticalmente sobre los muros, recomendándose que en lo posible sea continua con la capa aisladora de las paredes.

- Capa de mortero blando para clavar. En este manto debe entrar el clavo y debe ser por lo tanto blando, pero no tanto que el clavo pueda luego soltarse con facilidad. Su espesor es aproximadamente 25 mm para que aloje completamente el clavo. Se lo terminará con fratás ancho, para lograr la máxima lisura.

- Capa de asfalto para pegar. Tendido sobre el anterior, una vez que esté seco y limpio y previa mano de imprimación. Resulta de un espesor aproximado de dos milímetros y debe recordarse que se lo hace para pegar el parquet, no para emparejar las irregularidades del alisado: si el manto para clavar resultó desparejo, es inútil que se espese en ciertos lugares la mano de asfalto; las hijuelas terminarán por hundirse.

- Colocación del parquet. Toda hijuela deberá ser clavada; para los tipos comercialmente llamados 1/2 y 3/4 (espesores que en realidad son 10/11 y 14/15 milímetros) se usarán clavos de 32 mm. Los tipos de 1" con clavos de 39 mm. El clavo se coloca inclinado sobre el machimbre, nunca desde arriba (solamente tolerable cuando se trata de los pequeños pedacitos que suelen quedar contra las paredes y que no pueden clavarse en la forma indicada). Se cuidará en el paso de un local a otro la conservación del sentido de la colocación. La terminación perimetral contra los muros y tabiques se hará con recortes, razonablemente calculados, cuidando que la madera deje un juego con respecto al paramento, disimulado luego con el zócalo.

Piso de parquet, pegado y clavado

La modalidad más difundida en nuestro país. La figura muestra en

A	Su ejecución en planta baja con la esencial capa aisladora unida a la de las paredes (importante precaución que nunca debe olvidarse). Esencial es también el vacío marcado con 7.

B	puede verse la construcción en piso alto: ahora es innecesaria la capa aisladora.

|  | - Zócalo de madera. - Revoque. - Taco para amurar el zócalo. - Manto de concreto hidrófugo. - Muro. - Contrapiso sobre el terreno natural - Vacío para la dilatación. - Hijuela. - Contrapiso para pegar y clavar. - Asfalto en para pegar la hijuela. - En planta alta, contrapiso común para nivelar |
| --- | --- |

Piso de paquete con contrapiso de madera

Incorrecto					Correcto

Se ve, en planta, la disposición "a bastón roto o espina de pescado" de las hijuelas. Las hijuela 1 se clavan sobre la tabla 2 y éstas van a su vez, sobre tirantes 3. Si el entablonado de contrapiso va a ser discontinuo, de las figurase deduce el modo correcto de colocarlo.

A	modo incorrecto: las puntas de las hijuela caen arbitrariamente dentro o fuera de las tablas para clavar; del mismo modo, como la posición relativa de hijuela y tabla es cualquiera, los clavos resultan distribuidos en forma incoherente y azarosa.

B	modo correcto: las tablas para clavar se disponen en líneas paralelas a la I-1 .Las puntas quedan debidamente sustentadas y las hijuelas pueden clavarse todas de la misma manera. El largo L de estas últimas, determina la distancia a = 0,707 L.

Terminación y protección de pisos de madera

Las operaciones que se dan a continuación son comunes a todos los pisos de madera y serán ejecutados aun cuando se haya trabajado con el mejor material y los más competentes operarios:

- Rasqueteo y pulido.

Tiene por objeto emparejar la superficie suprimiendo todo resalto o desnivel; es además una enérgica operación de limpieza superficial. El rasqueteo puede hacerse a mano, pero se prefiere la máquina por economía de tiempo; se lo hace cuando la obra está ya en la última mano de pintura. En los lugares de acceso muy difícil, se lo hace solamente a mano. Un pulido completo consiste en dos pasadas de lija, la segunda más fina; a veces las operaciones son tres, con lija muy fina la última.

- Encerado.

Inmediatamente del pulido se da al piso una mano de parafina, más bien diluida para que tapone bien los poros y lo deje preparado para el encerado final.

- Lustrado.

Tiene la finalidad de proteger el piso durante su uso, preservándolo de la humedad y del polvo. Se pule a máquina con papel de lija extra fino y luego se dan dos manos de cera, la que, una vez seca, se lustra con cepillo. La operación de lustrado se convierte posteriormente en un trabajo de la rutina familiar, que es necesario repetir de tanto en tanto.

###### ENTARUGADOS

En esta figura se muestra un piso de tablas atornilladas a tirantillos empotrados en un contrapiso común. La cabeza de los tornillos se aloja en cavidades cilíndricas que luego se obturan con taponcitos de nogal.  El aspecto es muy agradable y suntuoso.  Es obvio que este tipo puede hacerse también sobre otra clase de contrapiso.

1: Taruguito de madera oscura, cierra la cavidad del tomillo y es un elemento principal de la decoración.

2: Cavidad para alojar el tomillo.

3: Tabla del piso,  machihembrada, atornillada.

4: Tirantillo de 1, 5 " X 3 ". con chaflanes

5: Contrapiso, en cuya masa se alojan los tirantillos

6: Manto de asfalto en caliente.

7: Obra (sería necesaria una aislación hidráulica si la base fuera tierra natural).

###### ALFOMBRAS

El piso es un revestimiento compuesto por una base elástica en forma de rollo o baldosa sobre la cual se aplica un hilado de fibras teñidas y tejidas según diferentes técnicas constructivas.

El conjunto así se aplica sobre carpeta de hormigón o madera mediante pegamentos sintéticos.

En el mercado se encuentran en una gran variedad de formas de comercializacion, materiales de fibra, construcción del tejido, teñidos y  texturas.

Su elección depende de la exigencia del transito prevista y de la estética del ambiente entre otros requisitos.

ALFOMBRAS EN ROLLOS y ALFOMBRAS MODULAR EN BALDOSAS

Las alfombras se comercializan en general en rollos de 1 o 2m de ancho por varios metros de largo. Sin embargo existe una forma comercial modular en baldosas de 60cm x 60cm que se presenta los siguientes usos y ventajas

Usos

Areas de difícil acceso de rollos.

Areas de pisos elevados donde se requiere acceso al bajo piso para mantenimiento eléctrico, etc.

Areas donde se requiere redistribución del espacio cada corto tiempo.

Ventajas

Su construcción en baldosas permite el sustituir áreas pequeñas de alfombra sin necesidad de modificar o estorbar al resto del área.

Flexibilidad de diseño utilizando baldosas de distintos colores y modelos.

Más fácil el almacenamiento de material de repuesto.

Desventajas

Más costo de inversión inicial y mas posibilidad de uniones visibles.

Alfombra modular en baldosas			Alfombra en rollos

Las alfombras en rollo en general presentan ventajas y desventajas opuestas a las alfombras de baldosas.

FIBRA O HILADO

La fibra es la materia prima con que se elabora el hilo. Existen en el mercado alfombras de fibras naturales, tales como la lana, el algodón y otras como las sintéticas: poliéster, nylon, polipropileno, acrílico y otras.

- Poliéster: Esta fibra es la más avanzada novedad tecnológica utilizada para alfombras. Tiene muchas de las características de durabilidad del Nylon, además es una fibra con elasticidad.

- Nylon Es la mejor fibra por excelencia dada su elasticidad, durabilidad, mayor gama de colores y resultado en pruebas de flamabilidad. Al ser el Nylon una fibra con "memoria", resiste mejor los rigores naturales del mantenimiento, retornando a su estado original de apariencia con mayor éxito que cualquier otra fibra sintética. Por todas estas ventajas es más costosa.

- Polipropileno: Tiene características propias de Anti-manchas ya que sólo se puede teñir en forma de masa. Esta fibra es menos resistente a las pruebas de flamabilidad. Esta fibra tiene poca "memoria", es menos resistente al tráfico intenso y no vuelve, con eficiencia, a su apariencia original tras el mantenimiento prolongado. En vista de estas limitaciones, es la fibra más económica de las sintéticas.

Las principales características de las fibras son:

- Resiliencia: Propiedad física de las fibras para recuperar su estado original después de haber sido deformadas por compresión.

- Resistencia a la abrasión: Capacidad de las fibras de minimizar el desgaste por fricción.

- Antiestática: Capacidad de las fibras para no generar pequeñas descargas eléctricas debidas a la fricción que se produzca contra ellas.

- Auto extinguible: Capacidad de las fibras para no encenderse o no propagar el fuego.

La siguiente tabla le da una rápida comparación de los cinco principales tipos de fibra que se usan en la actualidad y que son: poliéster, nylon, polipropileno, lana y acrílico.

| Fibra | Resiliencia | Resistencia a la abrasión | Control de la estática | Auto extinguible | Resistencia a las manchas y a la suciedad | Facilidad de limpieza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poliéster | A | A | A | A | B | A |
| Nylon | A | A | C | A | B | B |
| Polipropileno | B | A | A | A | B | A |
| Lana | A | B | D | A | A | B |
| Acrílico | B | B | A | D | B | C |

A – Excelente			B – Bueno		C – Justo		D - Pobre

CONSTRUCCION DEL TEJIDO

Se refiere al tipo de construcción de la alfombra. Las formas mas usuales son:

- Pelo Cortado: Ofrece apariencia más formal y de acabado mate. Es menos resistente en áreas de alto tránsito. Requiere mayor mantenimiento y no es aconsejable en áreas públicas. Se recomienda para uso en oficinas interiores donde se desean ambientes formales, gerencias, salas de conferencia, etc.

- Bucle o Argollado (nudo) Es la construcción más recomendable para áreas de alto tránsito por ser la más resistente al uso y encubrir mejor el sucio. Requiere menos mantenimiento que el pelo cortado.

- Puntada Cortada Es la combinación de los dos anteriores. Ofrece buen nivel de elegancia, con la resistencia del argollado. También ofrece la posibilidad de diseño con textura, manteniendo un color uniforme. Requiere mantenimiento intermedio.

Pelo cortado				Bucle					Punta cortada

BASE ELASTICA

Es la capa de respaldo de la alfombra.

Para alfombras de baldosas existen las siguientes bases:

- PVC Esta base ofrece mayor durabilidad y estabilidad en el caso de tráfico intenso. La baldosa da mayor flexibilidad en el manejo del material, colocación en espacios ocupados, y menor desperdicio.

- Base sintética espumada: Ofrece amortiguación a la pisada. Incorpora todas las demás características de la base tradicional de PVC.

Para alfombras en rollo existen:

- Yute sintético: Es el más común por su resistencia a bacterias, y por su flexibilidad.

- Látex puro Aplicado en la fabricación de la alfombra. Se ofrece en alfombras de argollado, para aumentar el anclaje del tejido en nudos; evita el deshilache en las uniones y resiste mejor el pegado al piso en áreas abiertas muy grandes.

- Base sintética espumada: Va incorporada a la alfombra para ofrecer mayor amortiguación a la pisada. Es recomendable para ambientes donde se desea acolchonamiento y se requiere que la colocación sea totalmente pegada al piso.

SISTEMA DE TEÑIDO

Implica el sistema en que la alfombra es teñida con colorante. Este factor está directamente relacionado con la característica de Anti-mancha y mantenimiento. Los sistemas más utilizados son:

- Hilo Pre-teñido: Consiste en el teñido del hilado antes de tejer la alfombra. Existen dos formas:

  - Teñido en Masa: Consiste en que a la sustancia de fibra se le aplica el colorante antes de extruir. El color se incorpora cuando el material esta en forma de líquido, pasando a tomar parte indesligable de la materia. Una vez teñido bajo este proceso, es muy resistente contra el desteñimiento causado por el sol o el tráfico intenso. También es más resistente al mantenimiento agresivo en áreas públicas.

  - Teñido de Hilo: El hilo ya procesado se tiñe antes de tejer la alfombra. Este proceso ofrece las mismas características de la alfombra teñida después de tejer, es utilizado en alfombras con diseños de más de tres colores.

- Teñido en Baño: Consiste en teñir la alfombra después de tejida, con agua caliente y colorante. Esta manera permite colores ilimitados, pero no ofrece ninguna característica Anti-mancha. El mantenimiento es más difícil. Es indispensable el uso de jabones muy suaves para la limpieza.

PEGAMENTOS

Implica el material adhesivo para fijar la alfombra en su ubicación. Puede ser

- Doble contacto: Se utiliza para alfombras en rollos que quedan se fijan en una posición durante toda la vida útil de la alfombra

- Con memoria: Son pegamentos que no endurecen y permiten despegar la alfombra en cualquier momento. Se utilizan para alfombras aplicadas sobre pisos elevados, para permitir el acceso a las instalaciones bajo piso.

###### PISOS ELEVADOS

Estos pisos  se ejecutan cuando por exigencias del proyecto es necesario:

- Realizar numerosas canalizaciones entre la losa de hormigón y el piso para suministrar servicios de electricidad, redes informáticas, redes telefónicas, sistemas de alarmas contra incendios, cañerías hidráulicas, etc.

- Modificar a lo largo de la vida útil del edificio el recorrido de estas canalizaciones por cambio de ubicación de escritorios, ampliaciones de redes de servicios, etc.

La solución a estos requerimientos es separar el piso del entrepiso dejando un espacio vacío bajo piso que permite el paso de todas las instalaciones. El piso esta compuesto por un sistema de pedestales metálicos apoyados sobre una carpeta de cemento, losa de hormigón o pisos existentes. Sobre estos pedestales se apoyan placas de 60cm por 60cm  formando la superficie del piso.

Bajo las placas queda definido un espacio de altura variable (función de la altura del pedestal) para paso de canalizaciones.

Estructuras del piso

Se entiende por estructura, a los elementos portantes de los paneles del piso y esta compuesta por pedestales, travesaños . y guarniciones superiores de plástico. Estos elementos permiten elevar el piso entre 10 y 100cm en casos particulares.

Generalmente son de acero zincado con accesorios superiores en plástico conductivo proyectados con el objeto de reducir a un mínimo el ruido de las pisadas.

Paneles

Los paneles están compuestos por

- Placa resistente que puede ser de chapa estampada o madera aglomerada prensada

- Revestimiento inferior ignífugo o retardador de fuego (ej: foil de aluminio)

- Revestimiento superior con el material elegido para la terminación del piso (ej: laminado plástico, goma, alfombra, mármol, cerámica, parket, porcelanato, etc.)

ACCESORIOS

Elementos que complementan el sistema de piso elevado

- Escalones y peldaños para acceder al piso si fue colocado sobre un piso existente.

- Rampa con igual función

- Ventosas para levantar paneles en caso de necesidad de acceder a las instalaciones bajo piso

- Columnas para comando y distribución de energía

- Periscopio para distribución de telefonía y electricidad

- Caja bajo piso

- Rejas bajo piso

- Cajas bajo piso p/ limpieza

PISOS ELEVADOS DE MADERA

La cámara de aire inmediatamente por debajo del piso permite obtener el máximo rendimiento en insonoridad, inercia térmica, duración y elasticidad.

Es el tipo constructivo más antiguo. Puede verse fácilmente que las variaciones higroscópicas del medio ambiente afectan de distinta manera la cara superior que la inferior de las hijuelas, si éstas están pegadas. Aun admitiendo que la madera sea de la mejor calidad y estacionamiento, la hijuela tendrá más movimiento arriba que abajo; el fenómeno de arqueamiento resultante puede ser evitado si se logra mantener ventiladas ambas caras de las tablillas.

Piso de madera con cámara de aire.

Corte longitudinal y transversal del clásico piso de entablado machihembrado de pino-tea (puede usarse otro material), con cámara de aire a ejecutarse sobre tierra.  El entablado 4 junto con la tirantería 5 forma el piso propiamente dicho. Estos tirantes se nivelan por medio de cuñas calzadas sobre pequeños pilares 7 de ladrillo, que fijan la altura de la cámara de aire.

|  | - Tabique divisorio, no portante; se apoya sobre la base sin interrumpir la aislación hidrófuga. - Revoque. - Zócalo de madera. - Entablado de maderas machiembradas. - Tirante de apoyo del entablado. - Taco y cuña para nivelar los tirantes. - Pilar de mampostería. - Manto de protección hidrófuga. - Contrapiso - Tierra. |
| --- | --- |

Entablado sobre contrapiso de madera

Entre el entablado que sirve de piso 3 y la tirantería 1 de sostén, se ha interpuesto otro entablado 2, discontinuo que hace las veces de contrapiso.

La forma constructiva de la derecha es inconveniente ya que:

- Es difícil nivelar los tirantes sobre la capa aisladora

- Si la aislación se agrieta, la humedad llegará hasta la madera

- Si el contrapiso de madera fuera cerrado, la circulación del aire sería incompleta.

|  | - Tirante. - Contrapiso de madera. - Piso de tablas machiembradas. - Capa aisladora. - Contrapiso. |
| --- | --- |

###### PISOS FLOTANTES (AISLADOS ACUSTICAMENTE)

Estos pisos  se ejecutan cuando por exigencias del proyecto se necesita

- Reducir la transmisión de ruidos a las habitaciones adyacentes

- Reducir la propagación de vibraciones.

En un piso flotante se busca hacer flotar el contrapiso y el piso sobre un medio elástico, de forma de impedir que las vibraciones y ruido aplicados al mismos alcance el entrepiso y las paredes.

La eficacia de los pisos flotantes, como aisladores de ruidos y vibraciones, depende en gran medida del esmero en su construcción, Debe evitarse los “puentes de sonido” a través de la capa elástica, generalmente producidos al colarse el mortero entre las juntas de la misma. Se aconseja seguir el siguiente procedimiento

- Se colocan sobre la losa del entrepiso, placas de poliestireno expandido o un medio elástico similar con sus juntas desfasadas

- Sobre las planchas elásticas es conveniente la colocación de un fieltro asfáltico o lamina de polietileno de 200 micrones para asegurar la obturación de las juntas

- Se ejecuta el contrapiso. Si las cargas futuras sobre el mismo fueran concentradas y de valores importantes, como en el caso de sala de maquinas de equipos de aire acondicionado, es conveniente ejecutarlo con hormigón H4 armado con malla de 4.2 c/15cm, a fin de que el mismo tenga capacidad de resistir flexiones producidas por el asentamiento del medio elástico inferior.

- Es necesario evitar que el perímetro del contrapiso este en contacto con los muros para que el sonido no se propague a través de estos, para ello se coloca detrás de los zócalos placas de material elástico similar al piso

- También debe aislarse el contrapiso de los marcos de las puertas y las cañerías

Pisos flotantes

El dibujo ilustra el principio de todo piso flotante: el sonido queda confinado en el local en que se produce. La protección es para los locales externos a él, sin que el proceso inverso deje, por supuesto, de resultar útil. La figura de la derecha muestra la dispersión de los sonidos por falta del zócalo aislante que se ve a la izquierda.

Piso flotante de lana mineral

La lana mineral se comprime bajo las cargas, de allí la necesidad de armar el entrepiso cuando éste no tiene suficiente espesor. El colchón se dobla y levanta en el encuentro con los muros para formar el zócalo flotante, suavizando el rincón; la lana mineral por su alto poder aislante puede proporcionar excelentes resultados con mínimo espesor de entrepiso.

1:Obra. 2: Fieltro saturado para proteger el colchón durante la construcción (conviene soldar los bordes). 3: Colchón de lana mineral. 4: Armadura de refuerzo cuando no hay altura para hacer un contrapiso suficientemente grueso. 5: Contrapiso. 6: Cemento alisado. 7: Pegamento. 8: Baldosas plásticas.

Piso flotante

La protección sonora del piso inferior es, en este caso, total; no solamente los piso, sino, también, los tabiques son flotantes A la izquierda, un piso de baldosas y a la derecha uno de madera con cámara de aire; ambos y el tabique divisorio están asentados sobre material aislante (no se han dibujado los zócalos).

El piso flotante se usa corrientemente sólo en locales de uso noble (dormitorio, salas de estar, etc.), lo que constituye un error, puesto que los ruidos de pasos en baño, cocinas, pasillos, etc., quedan sin confinar y pasarán a los pisos inferiores

1:Obra. 2: Aislación acústica. 3: Fieltro saturado eventual (si el manto aislante no es rígido). 4: Contrapiso de hormigón pobre. 5: Mortero de asiento. 6: Embaldosado. 7: Listoncito de corcho. 8: Zapata de corcho para repartir la carga del muro. 9: Tirantería. 10: Entablado. 11: Zócalo flotante.