REVOQUES

DEFINICION Y FUNCION

Se denomina revoque a un tendido superficial de mortero sobre el paramento de un muro.

Su función es la siguiente

- Asegurar la duración de las estructuras básicas del edificio, protegiéndolas de los agentes climáticos y el desgaste del uso.

- Perfeccionar las condiciones higiénicas de los locales por medio de superficies lisas y duras

- Estética arquitectónica, menor en importancia funcional, pero que aumenta día a día en la preferencia del público.

CAPAS DE UN REVOQUE

Un revoque consta en su forma más completa de tres capas de función diferente.

Azotado impermeable

Capas		Jaharro o revoque grueso

Enlucido o revoque fino

Azotado impermeable

Esta capa se realiza con mortero de cemento arana 1:3, con adición de impermeabilizantes (hidrofugos).

Su nombre proviene del movimiento del albañil cuando arroja la mezcla contra la pared.

Se aplica sobre

- paramentos exteriores de los muros exteriores

- paramentos de muros interiores en su cara hacia locales sanitarios

- paramento interior de muros exteriores cuando la cara externa deba conservar la fábrica a la vista.

El azotado cubre toda la superficie, pero no disimula sus irregularidades, ya que su misión es solamente impermeabilizar.

Revoque grueso o jaharro

Tiene la misión principal de suministrar una superficie absolutamente plana y lisa como base para la terminación final, disimulando totalmente cualquier imperfección en el paramento de albañilería: huecos, juntas salientes, desplomes, etc.  La correcta ejecución del jaharro es muy importante, como que de ella depende lo que podríamos llamar forma geométrica del paramento.

El espesor mínimo del revoque grueso debe estar en los quince milímetros en el punto de menor recubrimiento: si la superficie se encuentra desnivelada, el espesor resultaría excesivo y podrían producirse grietas.

Si la superficie del muro es muy lisa y perfeccionada (con ladrillos silico calcáreos, por ejemplo) el engrosado hasta puede faltar.

La operación de revoque grueso será previa al trabajo de instaladores de electricidad, gas y aguas, en todo lo que sea diámetros pequeños, para permitir que aquéllos corten cómodamente sus canaletas con el grueso hecho.

Revoque fino o enlucido

Tiene la finalidad de suministrar una superficie de textura suave para las pinturas y revestimientos.

Su espesor es de aproximadamente 5mm constante en toda la superficie. Esta capa no puede corregir imperfecciones en la ejecucion del muro o el revoque grueso.

El enlucido de paredes será siempre posterior al enlucido de cielos rasos.

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES

Antes de revocar, debe prepararse la superficie de la siguiente manera:

- Limpieza: Se limpiará con cepillo duro, desprendiendo las partes flojas, rascando las juntas, cortando las rebabas en el hormigón y lavando con ácido muriático (clorhídrico) las manchas de salitre que no aflojasen con el raspado o restos de hongos existentes.

- Relleno: Se rellenarán con cascotes empastados los agujeros de tamaño apreciable (como huecos de mechinales, etc.), cubriendo con metal desplegado las canaletas de los desagües de gran diámetro; sobre el metal desplegado se aplica luego un azotado 1.3 antes de realizar el revoque grueso

- Enchapado: Si entre la mamposteria y el plomo definitivo del revoque queda mucho espacio (porque hay desplomes, error de replanteo o se modificaron las terminaciones) convendrá hacer un relleno adicional en toda la parte afectada, enchapando con ladrillos de poco espesor, armando con metal desplegado o usando cualquier otro artificio que permita reducir el espesor final del jaharro, que de otro modo se agrietará.

- Mojado: Toda operación de revoque (sea sobre pared, fino sobre grueso, etc.) será precedida por un mojado intenso de la superficie, con el objeto de evitar que la porosidad de ésta tome agua de la mezcla fresca. Sin este requisito el revoque puede despegarse una vez seco.

EJECUCION MANUAL DE REVOQUE GRUESO

- Definicion del plano del revoque: Aproximadamente a 30 cm del piso, el techo y los extremos de la pared, se colocan, paralelos a ésta, cuatro hilos formando un rectángulo (en el cual, también con hilos, pueden trazarse las diagonales); estos hilos están atados a clavos, de tal manera que en conjunto forman el plano del futuro revoque. Se podrá verificar así que la separación mínima entre los hilos y la pared no supere el espesor adoptado;

- Formacion de fajas: Tomando como guía el hilo superior, se amuran listones de madera con mortero (se los llama bolines).  La superficie del listón es la futura superficie del revoque.  Siempre siguiendo el hilo superior se colocan los bolines distanciados entre 1 y 1,50 m. Siguiendo el hilo inferior y en correspondencia vertical con los de arriba, se colocan otros abajo. Cada pareja de bolines en sentido vertical sirve de guía para hacer la faja o maestra de mortero, rellenando el espacio entre la pared y la regla apoyada sobre los bolines

- Relleno entre fajas: El espacio comprendido entre fajas se revoca manteniendo la regla apoyada sobre aquellas. Queda completado así el revoque grueso.

- La regla general es rayar el grueso para lograr una superficie rugosa y mejorar así la adherencia con el revoque fino.

Ejecucion de revoque grueso en aristas

En los ángulos salientes se usa una regla de madera como faja al extremo del plano

En los ángulos entrantes se los moldea con la propia regla.

EJECUCION DE REVOQUE FINO

El enlucido se apllica directamente sobre el grueso ya que la superficie del revoque grueso es plana.

Para esta tarea se utiliza un frataz con fieltro de espuma y se alisa en sucesivas pasadas.

Dado que el fino o enlucido es una capa muy delgada, (a lo sumo de 5 mm), no es capaz de dar forma.

En consecuencia, todas las imperfecciones sobre el plomo fundamental del revoque deben quedar resueltas en la mampostería si son muy importantes o en el revoque grueso.

CURADO DE REVOQUES

El clima extremo, en alta temperatura, viento y sequedad, trae problemas que aconsejan suspender los trabajos de revoque en esas condiciones.

El frío congela el agua libre y el mortero queda destruido

El calor y el viento evaporan rápidamente el agua y el mortero “se quema" desprendiéndose.

Si de todos modos hay que revocar, se utilizaran medios físicos (como recubrimiento con telas media sombra y arpilleras) y uso de productos de adición adecuados.

Los revoques impermeables necesitan más que cualquier otro del curado. Lo conveniente es preparar un mortero bien graduado, mezclando arenas de distinta granulometría si fuese posible, con alto contenido de cemento (en proporción 1:2 o 1:3) y con el agregado de hidrófugo de calidad.

EJECUCION DE REVOQUE GRUESO MEDIANTE MAQUINAS PROYECTADORAS

Los primeros pasos para definir el plano del revoque y la ejecucion de fajas se realiza en forma similar a la ejecucion manual.

Relleno con entre fajas con maquina.

El material del mortero esta almacenado en seco al pie de la obra (en Planta Baja) en silos presurizados transportables, de aproximadamente 20m3. Desde los mismos el material es impulsado por un compresor a través de mangueras, alcanzando una distancia de 100m en horizontal o en plantas altas donde se ubican las maquinas mezcladoras o proyectadoras según el sistema usado.

En el momento de aplicar el mortero sobre el muro aparecen las siguientes alternativas.

- Aplicación con maquina proyectadora: Esta maquina toma el material seco al lado del muro y mecánicamente realiza el proceso de dosificación de agua y mezclado. El material obtenido se proyecta en forma directa sobre la superficie a revocar. Rendimiento desde 25 a 35 lts/min.

- Aplicación con maquina mezcladora continua: Esta maquina recibe el material en seco, efectúa la dosificación y lo bombea hasta una boquilla que proyecta el material sobre el muro. Estas maquinas rinden desde 20 a40 lts/min.

Aplicación con maquina mezcladora

Proyectado de mortero					Silo de material

Formas de aplicación

El mortero debe proyectarse  de arriba hacia abajo sobre la superficie hasta obtener el espesor deseado

En caso de espesores mayores a 2cm, se realizaran en etapas, dejando aproximadamente 90 minutos entre capas. Una vez iniciado el fraguado, se procede a realizar el fratazado y fieltrado

No aplicar por debajo de los 5 grados de temperatura

Ventajas de los sistemas mecanicos

- Calidad controlada y constante. El proceso de dosificado se efectúa mecánicamente

- Alto rendimiento: Estos sistemas son ideales para obras con plazos cortos y grandes superficies a revocar. Se utilizan en barrios de viviendas, shopings, industrias, etc.

- Evita movimientos manuales del material ya que los transportes son mediante mangueras neumáticas.

- Elimina grandes acopios de material expuesto a la humedad ambiente.

- Revoques monocapa. Los materiales están preparados para ser ejecutados en una única capa, ya sean capas exteriores hidrofugas, capas interiores de yeso, o de enlucido a la cal.

REVESTIMIENTOS

DEFINICION Y FUNCION

Se denomina revestimiento a la aplicación de piezas de cerámicas, piedra, madera, vidrio, plástico, etc. sobre el paramento de un muro o tabique.

CLASIFICACION

Existen en la actualidad una gran variedad de revestimientos para muros que podemos clasificar según su forma de aplicación en

- para aplicar con morteros

- para aplicar con pegamentos

- de piedras naturales

- armados

En cuanto al tipo de material, la lista sería muy extensa, con materiales capaces de cubrir una amplísima gama de gustos y costos.

En el replanteo de la mamposteria, hormigón armado y en el proyecto de marcos de la carpintería, debe tenerse muy en cuenta el espesor de los revestimientos ya que pueden necesitar espesores mayores a los de un revoque normal.

REVESTIMIENTOS PARA APLICAR CON MORTERO

Se caracterizan por tener piezas pequeñas (ej azulejo, ceramicos, etc)

Etapas de ejecucion.

- Impermeabilizar, azotando el paramento; esta precaución tiene en cuenta la posibilidad de que el revestimiento sea mojado abundantemente durante operaciones de limpieza y pueda filtrarse el agua a través de las juntas.

- Revoque grueso con mortero de cemento, con lo que la pared quedará nivelada; el nivel final del revestimiento se da con hilo y, como en el caso de los revoques, con bolines hechos con trozos de azulejo.

- Mortero de asiento: Se utiliza adhesivo cementicio (klaukol, perfecto, etc) aplicado con llana dentada de 4 o 5mm en la superficie del revoque.

- Empastinado. Se realiza varios dias despues de colocado el revestimiento (a fin de dejar evaporar el agua del mortero de asiento) con pastina de cemento blanco o color según el caso

Piezas auxiliares para revestimiento de azulejos

|  | 1: Cuarta caña exterior (para ángulo saliente y coronamiento). 2: Cuarta caña interior (para ángulo entrante). 3: Zócalo (entre azulejo y piso). 4: Rinconera interior. 5: Rinconera tres lados. 6: Rinconera exterior. |
| --- | --- |

REVESTIMIENTOS PARA APLICAR CON PEGAMENTOS

Comprenden productos químicos como telas vinílicas, plasticas plásticos, papel y otros.

El pegamento se da en pequeños espesores de donde no resulta posible corregir las superficie con el revestimiento. Por esto se prefiere hacer una base de yeso, cuya resistencia mecánica se asegura con fuerte porcentaje de cemento (1 kg. de cemento por cada 3 kg. de yeso).

Como se ve es muy importante la perfecta terminación de la superficie por cubrir.

Estos revestimientos vienen generalmente en rollos de varios metros cuadrados

REVESTIMIENTOS DE PIEDRA NATURAL

Se fijan mediante grapas, ganchos y otros sostenes metálicos. El espacio entre la cara posterior de la placa y el paramento del muro se rellena con un mortero muy fluido (1:1:4, cal,  cemento, arena) con la finalidad de proporcionar un apoyo continuo (de otra manera las piedras terminarían por rajarse)

Un recubrimiento de piedra tiene espesores menores de 4 cm; por arriba de esa medida, las piezas deben tratarse como mampostería.

Revestimiento de piedra natural

REVESTIMIENTOS ARMADOS

Podemos distinguir dos elementos de función diferenciada:

- El revestimiento propiamente dicho, superficies visibles de terminación

- El sostén, invisible, de naturaleza estructural, generalmente un costillaje con tirantes de madera o hierro. El soporte de listones se clava o atornilla sobre la mamposteria. La separación entre listones será la que convenga al revestimiento

La finalidad de estos revestimientos puede ser

- forma ornamental o para disimular de un modo elegante algunos detalles feos de la infraestructura.

- acondicionamiento y/o la aislación termoacústica de los locales.

Revestimiento de madera y similares

El dibujo muestra la técnica tradicional para revestir con madera o placas plasticas. Las piezas van clavadas o atornilladas a los listones, cuya separación depende de la medida de la placa

|  | 1: Muro. 2: Listón clavado sobre tacos empotrados en el muro. 3: Chapa de revestimiento. |
| --- | --- |