VIDRIOS

SEGURIDAD EN VIDRIOS

AREA VIDRIADA DE RIESGO

Puede definirse como tal a toda superficie vidriada que por su posición relativa en un edificio es susceptible de recibir el impacto accidental de personas y/o que en caso de rotura impliquen un riesgo físico a las mismas.

A los efectos de la legislación y normas sobre el particular las áreas de riesgo se dividen en verticales e inclinadas. Se considera como vidrio vertical aquel cuyo ángulo de colocación e menor a 15 respecto de la vertical y inclinado cuando el ángulo de colocación es mayor a 15

Las áreas vidriadas verticales consideradas de riesgo son:

- Puertas y los paños vidriados adyacentes que puedan confundirse con un acceso.

- Areas vidriadas con circulación a uno o ambos lados del vidrio.

- Vidrios adyacentes a zonas resbaladizas.

- Vidrios colocados a baja altura respecto del piso (0.80 m o menos).

- Las balaustradas de vidrio son vidrios a baja altura objeto de consideraciones adicionales de diseño más rigurosas.

Las principales áreas vidriadas inclinadas de riesgo son aquellas que están por encima de lugares de circulación o permanencia de personas

Las principales situaciones o aplicaciones son:

- Los techos y cúpulas vidriadas, marquesinas que incluyen vidrio, fachadas inclinadas, etc.

- En todas las áreas vidriadas de riesgo debe emplearse vidrio de seguridad y/o modificar dicha situación mediante otros recursos de diseño o barreras de protección.

VIDRIOS DE SEGURIDAD

Son aquellos vidrios que en caso de rotura no tienen potencial para producir heridas cortantes serias a las personas. Debido a esta propiedad son aptos para usarse en Areas vidriadas de riesgo.

Presentan distintas propiedades y características de fractura. Comprenden esta categoría el vidrio templado, vidrio armado con alambres y vidrio laminado.

Vidrio templado

Es un vidrio procesado térmicamente que, en caso de rotura, se fragmenta totalmente en pequeños trozos, sin aristas cortantes. Roto, el paño pierde capacidad portante e integridad como cerramiento.

Este vidrio presenta propiedades estructurales y una resistencia mecánica 4 a 5 veces mayor que el vidrio float. Es manufacturado a medida y una vez templado no se puede cortar ni agujerear.

El tamaño máximo de vidrio templado obtenible en Argentina es aproximadamente 3600 x 3600 mm.

Vidrio armado con alambres

Este vidrio contiene en su interior una malla de alambres finos que, en caso de rotura, actúa como elemento de retención de los trozos de vidrio rotos, impidiendo temporariamente su caída.

Vidrio laminado

Este vidrio se fabrica con dos o mas laminas de vidrios adheridos a una lamina plástica de PVB que actúa como agente de unión entre los mismos, manteniendo la integridad del cerramiento, sin disminuir la visión.

Presenta propiedades de seguridad y protección que, en caso de rotura, lo tornan muy difícil de traspasar, permaneciendo los trozos de vidrio rotos adheridos a la lamina plástica.

Cuando se requiere una mayor resistencia mecánica y/o minimizar la posibilidad de rotura por tensión térmica, el vidrio laminado puede ser manufacturado con FLOAT templado o endurecido y/o empleando PVB, o resinas de mayor espesor. (Ver Blindex Laminado)

NORMAS Y ENSAYOS

Los vidrios de seguridad para ser considerado como tales se someten a rigurosos ensayos de resistencia a impactos como se muestra en la figura.

Clases de vidrio de seguridad

Los vidrios de seguridad se clasifican por su comportamiento ante impacto en tres clases aceptadas por los principales organismos y agencias del mundo.

Según la Norma 12559, basada en la Norma AZ 97 de los EE.UU., el ensayo para determinar la Clase de vidrio de seguridad consiste en verificar su comportamiento ante el impacto de bolsa de cuero rellena con perdigones de 45 Kg. de peso, soltada en caída libre desde 300, 450 y 1200 mm de altura.

Vidrio de seguridad					Altura de caída del impactador

Clase				300 mm			450mm			1200mm

A				No se rompe o se rompe en forma segura

B				No se rompe o se rompe en forma segura			Ningún requisito

C				No se rompe o se rompe en forma segura			Ningún requisito

CONTROL TERMICO

En el diseño de un edificio se realiza un balance térmico que considera que el proceso de transmisión de calor. Este siempre se produce desde un espacio mas caliente hacia uno menos caliente. Esto es:

En invierno : ganancias de calor por calefacción y perdidas hacia el exterior por muros, cubiertas y vidrios.

En verano  : ganancias del exterior por muros cubiertas y vidrios y perdidas de calor por refrigeración

La capacidad aislante de muros, cubiertas y vidrios es considerada económicamente frente al costo de refrigeración y calefacción.

El calor se transmite a través de un vidrio de tres formas:

1.	Por su condición de sólido transmite el calor por conducción.

2.	Por su característica transparente transmite el calor por radiación.

3.	En ambos casos intervienen fenómenos de convección superficial.

Para evaluar la cantidad de calor que puede atravesar un vidrio se considera:

- el tamaño y la superficie vidriada (vertical u horizontal)

- el gradiente de temperatura de interior y exterior

- la orientación solar de las fachadas (para evaluar radiación directa)

AISLACION TERMICA POR CONDUCCION

El aislamiento térmico de un vidrio depende del coeficiente de conductividad térmica del material

La conductividad térmica   es un valor propio de cada material     vidrio = 1.05 W / m C

Donde 	W = potencia o energía por unidad de tiempo

m = espesor / área expuesta

C = gradiente térmico en grados centígrados.

La transmitancia térmica se define	K =  (W / m2 C)

Vidrio simple

K vidrio simple de 4 mm		K = 5,70		W / m2 C

K vidrio entre 3 y 19 mm		K = 5.80 a 5.20	W / m2 C

Puede verse que K es poco sensible al espesor

Doble Vidriado Hermético (DVH)

El mejor recurso para mejorar la aislación térmica de una superficie vidriada es emplear dos o mas vidrios separados entre si por una cámara de aire seco y estanco (esta aporta la mejora de aislamiento térmico).

K  DVH  4/12/4			K = 2.80		W / m2 C

K  DVH  4/09/4			K = 3.00		W / m2 C

K  DVH  4/06/4			K = 3.20		W / m2 C

K  DVH  LOW-E			K = 1.80		W / m2 C  (Vidrios de baja emisividad)

Ventajas adicionales de un DVH

Cuanto menor es el valor del coeficiente K mayor es la capacidad para retardar el flujo de calor, entre las temperaturas del aire a ambos lados de una superficie vidriada.  Un buen aislamiento térmico evita la condensación de humedad sobre el vidrio y elimina la sensación de "muro frío" de un vidriado simple durante el invierno.

AISLACION TERMICA POR RADIACION

Cuando la radiación solar incide sobre un vidrio, una parte de la misma es reflejada hacia el exterior, otra parte pasa directamente hacia el interior y otra es absorbida por la masa del vidrio. De esta ultima parte, 2/3 se irradia hacia el exterior y el 1/3 restante pasa hacia el interior.

Float Gris 6 mm					Eclipse Grey 6 mm #2 Cámara de aire 12mm

Low-E 6mm #3

Float Gris 6 mm

El empleo de cortinas interiores tipo veneciana, abiertas a 45 0, mejora el coeficiente de sombra de un simple vidriado en aproximadamente 30%

Eclipse Grey 6 mm #2 Cámara de aire 12mm Low-E 6mm #3

El empleo de cortinas interiores tipo veneciana, abiertas a 45 grados, mejora el coeficiente de sombra de un Doble Vidriado Hermético en aproximadamente 25%

CONTROL DE RUIDO

En la actualidad, la amplia variedad de tipos de vidrio y carpinterías permite resolver con eficiencia los problemas de transmisión de ruido en edificios residenciales, comerciales e institucionales.

El decibel (dB) que es la unidad con la que se mide la presión sonora y nos da una idea relativa de la intensidad del sonido

El decibel (dB) varia en forma logarítmica. Esto quiere decir que cada vez que la presión sonora aumenta 10 (dB) la intensidad del sonido se eleva a la décima potencia

Veamos la siguiente tabla:

Intensidad del sonido		Presión sonora (dB)		Sonidos típicos

1.000.000.000.000			120			Umbral del dolor

100.000.000.000			110			Martillo neumático

10.000.000.000			100			Fábrica de calderas

1.000.000.000				90			Calle ruidosa

100.000.000				80			Oficina ruidosa

10.000.000				70			Tránsito en calle promedio

1.000.000				60			Oficina poco ruidosa

100.000				50			Conversación promedio

10.000					40			Oficina privada

1.000					30			Un auditorio promedio

100					20			Conversación susurrando

10					10			Local a prueba de ruidos

1					0			Umbral de audición

Puede verse de la tabla que reducir la presión sonora de 80 dB a 40 dB significa reducir la intensidad sonora 10.000 veces.

Los ruidos graves (bajas frecuencias) son más difíciles y costosos de aislar con vidrio que los sonidos agudos (altas frecuencias).

Como perciben las personas el aumento o disminución de la presión sonora.

- Usualmente el oído no puede detectar una variación de presión sonora de 2 (dB).

- Un cambio de 3 (dB) no será apreciado si existe un lapso de tiempo entre ambos.

- Una variación de 5 (dB) puede ser fácilmente detectado si la presión sonora es alta.

- Un cambio de 7 (dB) siempre será apreciado por el oído, dado que prácticamente significa una duplicación de la presión sonora.

Niveles recomendados de ruido interior

Los siguientes valores son los recomendados en materia de confort acústico interior.

Destino / Actividad		Nivel máximo de ruido

Dormitorios			30 a 40 (dB)

Biblioteca silenciosa		35 a 40 (dB)

Salas de estar			40 a 45 (dB)

Oficinas privadas		40 a 45 (dB)

Aula de escuela		40 a 45 (dB)

Oficinas generales		45 a 50 (dB)

AISLACION ACUSTICA DEL VIDRIO

Simple vidriado con float – Aislación Acústica en (dB) según espesor

espesor			4	6	10	19	7.5 (a) Blindex Lam	17,5 (b) Blindex Lam

Aislación Promedio (dB)	27	29	33	37		33			38

DVH c/ float – Aislación Acústica (dB)

Vidrio + Aire + Vidrio		4/12/4	6/12/6	10/12/4	10/12/6	10/12/6,4	10/12/17,5

Blindex Lam	Blindex Lam

Aislación Promedio (dB)	29	30	34		34		36		40

En términos generales, contar con una ventana con una capacidad de aislación acústica promedio de 30/33 (dB) implica tener un buen nivel de control acústico.

Para que una ventana tenga una aislación acústica eficaz, es además fundamental contar con una abertura con cierre hermético. Por donde pasa el aire pasa el ruido.

ELECCION DEL ESPESOR ADECUADO DEL VIDRIO

Conceptos básicos

La presión del viento es la principal solicitación a la que esta sometido un vidrio en una ventana. La resistencia del vidrio depende de su espesor, tamaño y de su forma de sujeción en la abertura.

Conocida la presión del viento, las dimensiones y superficie del paño, y su modo de sustentación en la abertura, puede obtenerse gráficamente el espesor del vidrio, empleando los ábacos incluido en el presente, extraídos de la Norma 12565 "Determinación del espesor adecuado del vidrio en aberturas".

1er Paso - Calculo de la velocidad instantánea de ráfaga a 10m de altura

En la Norma IRAM 12565 se detalla la velocidad instantánea de la ráfaga máxima del viento a 10m de altura, para distintas localidades de Argentina, indicando además la presión que esta velocidad produce.

2do paso: Cálculo de la velocidad a mayor altura en zonas urbanas

El valor de velocidad instantáneo de ráfaga debe ser corregido tomando en cuenta la altura del edificio y las características topográficas y/ o de edificación del entorno mediante la fórmula

Vc = V. 

Siendo

Vc	La velocidad corregida del viento en m / s

V	La velocidad instantánea máxima del viento en m / s registrada a 10 m de altura sobre el terreno.

	El coeficiente de corrección de la Tabla 1.

Tabla 1

Coeficiente de Corrección 

ALTURA	SIN			OBSTRUCION	ZONA

OBSTRUCCION	BAJA			EDIFICADA

Categoría A		Categoría B		Categoría C

5			0,91			0,85		   0,80

10			1,00			0,90		   0,80

20			1,06			0,97		   0,88

40			1,14			1,03		   0,96

80			1,21			1,14		   1,06

150			1,28			1,22		   1,15

Categoría (A): Edificios Frente al mar, zonas rurales o espacios abiertos sin obstáculos  topográficos.

Categoría (B): Edificios en zona suburbanas con edificación de baja altura promedio, hasta 10 m

Categoría (C): Zonas urbanas con edificación de altura.

3er Paso : Calculo de la presión del viento

Se obtiene mediante la fórmula		p = 0,9016 x Vc²

Siendo:

p:		la presión del viento en N / m2

Vc:		la velocidad corregida del viento en m / s

0.9016:	un valor que tiene en cuenta los posibles efectos de la presión y succión del viento

4to Paso - Determinación del espesor adecuado

La determinación del espesor se realiza mediante los ábacos siguientes para Vidrios simples o DVH.

La relación entre los lados del paño de vidrio puede ser 1 a 1 y no debe ser mayor que 3 a 1.

El gráfico puede ser utilizado solamente para paños rectangulares inclinados no más de 15 grados respecto del plano vertical.

Utilización del gráfico

Cada banda diagonal corresponde a un espesor de Float. con limites en una relación entre la dimensión de los lados del vidrio 1: 1 (límite inferior de la banda) y 3:1 (límite superior de la banda).

Pasos:

Se calcula el área del paño de vidrio, la presión del viento. Con estos valores, se obtiene un punto en el cuadro (Ver esquema A)

En caso de que la relación calculada entre lados de un paño este cerca de la línea negra gruesa (por ejemplo para un paño cuadrado) el valor interpolado que debe aplicarse para el espesor es el de la banda siguiente.

Si el valor calculado para la relación entre lados está alejado de la línea negra gruesa, entonces el espesor de vidrio correspondiente a dicha banda puede ser utilizado.

Float

Simple Vidriado						Doble Vidriado Hermético

soportado en sus 4 bordes					soportado en sus 4 bordes

- Si la relación entre lados corresponde a este sector, use el espesor de Float correspondiente a esta banda.

- Si la relación entre lados yace en este sector, adopte el espesor de Float  mayor siguiente.

Ejemplo de utilización del gráfico

Cuál es el espesor mínimo recomendado de simple vidriado para una abertura de 1200 x 900 mm, para resistir una presión de viento de 1500 N / m2

1)	Determinar el área de Float 1,2 x 0,9 = 1,08m2

2)	Busque en el ábaco el punto de intersección horizontal de 1,08m con la vertical correspondiente a 1500 N / m2.

3)	El punto esta entre las bandas correspondientes a 3 mm y 4 mm por lo que 4 mm es el espesor mínimo aceptable.

Float de color

Cuando es empleado en una fachada es aconsejable unificar su espesor, pues cuando varia el mismo también varían sus propiedades de transmisión de luz visible y calor solar radiante.  De lo contrario se corre el riesgo de producir variaciones en el tono de la fachada, tanto vista del exterior, como a su través desde el interior.

FRACTURA POR TENSIÓN TERMICA

Este fenómeno se produce particularmente en los vidrios absorbentes de calor, coloreados en su masa y en los vidrios reflectivos producidos sobre vidrios de color.

Cuando estos vidrios son expuestos a la radiación solar, el área expuesta absorbe calor, mientras que el área protegida por el contra vidrio permanece fría. Esto produce una tensión diferencial de tracción que, cuando supera la resistencia del borde del vidrio, puede producir su fractura por tensión térmica.

Los factores que más inciden en la generación de fracturas por tensión térmica son

- El estado de los bordes del vidrio, el borde pulido es el más resistente.

- El tamaño y espesor del vidrio, cuanto mayores son aumentan las posibilidades de fractura.

- Sombras interiores, producidas por cortinados oscuros y pesados, cortinas venecianas muy próximas al vidrio, los antepechos de vidrio, etc.

- Los difusores de calor o frío orientados hacia el vidrio.

- Aplicación de pinturas y autoadhesivos, etc.

- Sombras parciales de poca extensión y larga duración.

- El vidrio armado con alambre tiene bordes con una resistencia menor, por lo que se recomienda pulirlos.